ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТВЕРДЫХ ПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ

Петровский А.П.

Филиал ФГУП «НПЦАП – «ПО «Корпус»

г. Саратов, Россия

В данной статье рассматривается вопрос повышения качества финишной обработки деталей газодинамических опор c плазмонапыленным покрытием карбид вольфрама путем уменьшения размеров дефектного поверхностного слоя на основе применения ультразвуковых колебаний с амплитудой и частотой, устанавливаемыми с учетом параметров структуры.

Предметом исследования являются величина сколов и трещин в процессе ультразвуковой обработки, скорость съема материала, макро - и микрогеометрия поверхности канавок в плазмонапыленном покрытии карбид вольфрама.

При анализе существующих технологических процессов ультразвуковой обработки твердых прочных материалов величина амплитуды колебаний инструмента соизмерима с размерами элементов структуры, возникающие, вследствие упругих деформаций знакопеременные напряжения превышают предел прочности материала, возникают макро- и микротрещины, происходит разрушение макрообъемов материала [1].

При ультразвуковой обработке по предлагаемому методу амплитуды и динамические силы внешнего воздействия малы. Вследствие пропорциональности частот внешнего воздействия и резонансных частот элементов структуры происходит резонансное возбуждение их собственных колебаний, приводящих к нарушению связей и микроразрушениям структуры. В этом случае резко уменьшается толщина дефектного слоя, а интенсивность разрушения может остаться приемлемой для технологических целей.

В ходе проведения научно-исследовательской работы получены следующие результаты:

- эксперименты по моделированию процессов размерной обработки  качественно подтвердили преимущественное влияние на эффективность и качество ультразвуковой обработки соотношения его амплитуды, частоты и размеров элементов структуры;

- установлено, что твердость материала не является определяющим фактором в различии интенсивности разрушения исследуемых материалов: при различии микротвердости до 5 раз у разных по строению материалов скорость съема в среднем при различных амплитудах изменяется почти в 3,4 раза. С увеличением амплитуды и частоты колебаний возрастает глубина трещиноватого слоя в 3-10 раз (в исследуемом диапазоне параметров). При размерной ультразвуковой обработке на рациональной частоте колебаний, определяемой по полученным в работе зависимостям, формируется поверхность с минимальной шероховатостью и малым дефектным слоем (снижение до 2,7 раз);

- использование при ультразвуковой размерной обработке партии подпятников ГДО определенных в ходе теоретических и экспериментальных исследований режимов воздействия ультразвука (А = 2 мкм,  f = 40,2 кГц) позволило получить канавки с заданной точностью профиля и меньшей в 2,5 величиной дефектности поверхностного слоя. Среднее время обработки одного подпятника составило 29-30 с (по применявшейся ранее ультразвуковой технологии – 28-33 с), шероховатость поверхности Ra 0,22 мкм и Ra 0,6 мкм соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Марков А.И. Ультразвуковая обработка материалов. – М.: Машиностроение, — 1980 — 326 с.